南京迪威尔高端制造股份有限公司实验中心

加工件尺寸检验记录            记录编号:DD-03-???

| 工作令号： 1-2005-179-011 |  |  | 样品名称： 锻件 |  |  |  |  | 委托单位：☑热加工部 □其他： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工形式：☑粗加工 □喷丸 |  |  | 材料：□4130 □4140 □410 □8630 ☑F22 □其他： |  |  |  |  | 检测环境：温度： 25 ℃ |  |  |
| 零件号： |  |  | 数量： 1 |  |  |  |  | 图号： |  |  |
| 冶炼炉号： SX2211173 |  |  | 热处理炉号： 17120705 |  |  |  |  | 热处理状态： N+Q+T |  |  |
| 检测标准：□ASTM A370- □ASTM E10- □ASTM E110- □GB/T 231.1- □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准：□M20735-Rev □MS12664-Rev □VGS5.112.1- -Rev □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 规格要求 (unit:mm) | 实测值 (unit:mm) |  | 编号 | 规格要求 (unit:mm) |  | 实测值 (unit:mm) | 编号 | 规格要求 (unit:mm) | 实测值 (unit:mm) |
| 1 | Φ1246±0.5 | +0.5 |  | 9 | Φ1246±0.5 |  | +0.5 | 17 | Φ1246±0.5 | +0.5 |
| 2 | Φ834±0.5 | -0.4 |  | 10 | Φ834±0.5 |  | -0.4 | 18 | Φ834±0.5 | -0.4 |
| 3 | 665±0.5 | -0.3 |  | 11 | 665±0.5 |  | -0.3 | 19 | 665±0.5 | -0.3 |
| 4 | Φ740±0.5 | -0.3 |  | 12 | Φ740±0.5 |  | -0.3 | 20 | Φ740±0.5 | -0.3 |
| 5 | 370±0.5 | +0.4 |  | 13 | 370±0.5 |  | +0.4 | 21 | 370±0.5 | +0.4 |
| 6 | Φ670±0.5 | -0.3 |  | 14 | Φ670±0.5 |  | -0.3 | 22 | Φ670±0.5 | -0.3 |
| 7 | 35° | OK |  | 15 | 35° |  | OK | 23 | 35° | OK |
| 8 | 45° | OK |  | 16 | 45° |  | OK | 24 | 45° | OK |
| 检测人员/日期： |  |  |  |  |  | 审核人员/日期： |  |  |  |  |

版本号A/0

生效日期2023.12.17